## Slide 1
For HC use 10 mm graphite die (R7710) and 5 g of powder
For HD use 20 mm graphite die (R7710)
Recycled content | 0% | 25% | 50% | 75% | 100%
HC | 8 min to 650°C (ca. 75°C /min) 1 min to 725°C (ca. 75°C /min) 1 min @ 725°C press to 45MPa (3.9kN) | 8 min to 650°C (ca. 75°C /min) 1 min to 740°C (ca. 75°C /min) 1 min @ 740°C press to 45MPa (3.9kN) | 8 min to 650°C (ca. 75°C /min) 1.5 min to 760°C (ca. 75°C /min) 1 min @ 760°C press to 45MPa (3.9kN) | 8 min to 650°C (ca. 75°C /min) 1.5 min to 780°C (ca. 75°C /min) 1 min @ 780°C press to 45MPa (3.9kN) | 8 min to 650°C (ca. 75°C /min) 2 min to 800°C (ca. 75°C /min) 1 min @ 800°C press to 45MPa (3.9kN)
HD | 8 min to 600°C (ca. 75°C /min) 2 min to 750°C and press to 50MPa (ca. 75°C /min) 2 min @ 750°C press to 70MPa | 10 min to 750°C 2 min to 765°C 2 press to 50MPa 2 min press to 70MPa | 10 min to 750°C 2 min to 785°C 2 min press to 50MPa 2 min press to 70MPa | 10 min to 750°C 2 min to 805°C 2 min press to 50MPa 2 min press to 70MPa | 8 min to 600°C (ca. 75°C /min) 2 min to 750°C (ca. 75°C /min) 2 min to 800°C press to 50MPa 2 min @ 825°C press to 70MPa