## Slide 1
 | Nd | Pr | Dy | Fe | Co | Ga | B
Wilo Sin | 27.2 | 2.6 | 1.2 | 66 | 1 | 0.15 | 1.1
 | 22.7 | 7.2 | 1.9 | 66 | 1 | 0.01 | 1.0
Remelted | 23.2 | 5.25 | 0.7 | 65.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9
Wilo HD | 30.9 | 0.25 | 0.01 | 61 | 6 | 0.6 | 0.9
 | 31.1 | 0.25 | 0.01 | 61 | 6 | 0.6 | 0.9
Remelted |  |  |  |  |  |  |